北京今圣梅家具制造有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**台面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂**：**“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，三节静音滑轨、美国**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下设前置导向轮；副台可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质**“BMB”**锁具。 | 4500 | 班台1 |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4400 | 班台（3）-2 |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4300 | 班台3 |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 3000 | 班台4 |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | 办公桌构成：主台、三屉活动推柜。  **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。  **封边：**台面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，三节静音滑轨、美国“**杜邦”**尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**带合理走线功能，含连锁三屉推柜。 | 2800 | 办公桌1 |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）。**  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。  **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。 | 2550 | C:\Users\DU\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image16.png |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8%—12%；其他部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。  **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，一侧加三抽屉。 | 2450 | 说明: 一头沉-3 |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉。 | 1950 |  |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | **板材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量为**：0.037mg/m³（52h）。**  **封边：**采用2厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。。  **五金件：**采用优**“BMB”**质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。  **结构性能描述：**桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。 | 2100 | C:\Users\DU\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1036.png |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | **框架：**优质氧化铝合金边框，壁厚≥1.5mm；内部钢制框架，壁厚≥1.5mm；屏风内部不添加任何杂物及人造板，屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300mm。  屏风上部采用300mm条形磨砂玻璃，下部为0.8厚冷轧钢板，外饰 **“颐达”**优质麻绒面料。桌面以下部分0.8mm厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，底部带金属调节脚。  **基材：**采用 **“露水河”**E1级优质环保刨花板，甲醛释放量为：**0.009mg/m³（49h）**，桌面厚度25mm，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形。  **面层：**采用**“露水河”**E1级优质三聚氰胺双饰面，甲醛释放量为**：0.037mg/m³（52h）**，2mm厚PVC封边；厚度为0.8mm，密度0.50～0.85g/cm2，表面耐磨性≥350，耐干热性能：外观等级≤3级，其他等级≤2级，耐开裂性能：表面无变化，无细微开裂，耐污染性能：无污染和腐蚀痕迹 。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。  **五金件：“BMB”**优质静音三节滑轨（负荷400牛顿力，拉伸8万次无损坏）、锁具（负载情况下开启次数4万次无损坏）、铰链（带阻尼；负荷40牛顿力，闭合10万次无损坏）、连接件；**“杜邦”**尼龙纤维合成脚轮，坚固耐用。  两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 2600 | 屏风工作位A |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 2800 | 屏风工作位B |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | **基材：**选用**“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为**：0.024mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**实木封边，封边条厚度1，隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1900 | 文件柜 |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 1900 | 文件柜 四板门 |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | **基材：**选用**“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为**：0.024mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边**：实木封边，封边条厚度1，隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**上下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1900 | 说明: 通体书柜5 |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1900 | 书柜 15 |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | **基材：**选用**“露水河”**E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为**：0.024mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**实木封边，封边条厚度1，隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体单开门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板。横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400，门内侧装半 | 1450 | 单门衣柜1 |
| 17 | 900\*600\*2000 | **柜体结构：**选用E1级优质**“露水河”**三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量：**0.037mg/m³（52h）**；2厚PVC封边，隐蔽部位全部做封闭处理。  **门板及其他正面可视部件：**选用E1级优质**“露水河”**中密度纤维板，双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。**封边：**实木封边，双面均衡涂饰优质**“君子兰”**水性漆。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400。 | 1950 | 双门衣柜 |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | **基材：**硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚优质**“露水河”**E1级中密度纤维板。甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h**）。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级胡桃木天然木皮（木皮可根据甲方需求更换树种），木皮厚度0.6。 **封边：**几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8%—12%。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，配优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**距地100处设一搁板。 | 950 | 说明: 说明: 048 |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 800 | 茶几B |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 750 | 茶几C |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | **中背、带扶手**  **覆面：**选用优质**“红鹰”**一级牛皮覆面，满包结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质环保**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，  **胶粘剂：**采用**“中合吉美”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 1450 | 沙发1 |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | **中背、带扶手**  **覆面：**选用优质**“立特”**PU革覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质环保**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，  **油漆：**出木部分采用优质**“君子兰”**水性漆均衡涂饰。  **胶粘剂：采用“中合吉美”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 1400 | 沙发2 |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | **中背、带扶手**  **覆面：**选用优质**“颐达”**麻绒覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质环保**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，  **油漆：**出木部分采用优质**“君子兰”**水性漆均衡涂饰。  **胶粘剂：**采用**“中合吉美”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 1400 | 沙发A3 |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | **中背、带扶手**  **覆面：**选用优质**“红鹰”**一级牛皮覆面，满包结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质环保**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，  **胶粘剂：**采用**“中合吉美”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 2940 | 说明: 说明: 01083579661 |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | **中背、带扶手**  **覆面：**选用优质**“立特”**PU革覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质环保**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，  **油漆：**出木部分采用优质**“君子兰”**水性漆均衡涂饰。  **胶粘剂：**采用**“中合吉美”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 2550 | 沙发B2 |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | **中背、带扶手**  **覆面：**选用优质**“颐达”**麻绒覆面，露木结构；  **框架：**内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。  **衬垫层：**采用优质环保**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，  油漆：出木部分采用优质**“君子兰”**水性漆均衡涂饰。  **胶粘剂：**采用**“中合吉美”**无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 | 2800 | 沙发B3 |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | **高背，带扶手**  **覆面**：一级**“红鹰”**牛皮覆面；  **泡棉：**内衬优质**“京华”**环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），  **座、背衬板：**采用优质**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，甲醛释放量为：**0.029mg/m³（52h）**；厚度≥12，座背分体式结构。硬杂木扶手，木材含水率8%-12%；  **五金件：**采用**“COFEMO”**前置式倾仰机构，具备无级锁定功能；优质**“三弘”**气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质钢架五星脚，硬杂木盖板；  **油漆：**优质**“君子兰”**水性漆均衡涂饰；优质PU脚轮。 | 1450 | 办公椅A |
| 办公椅B | 28 | 常规 | **高背，带扶手**  **覆面：**优质一级**“红鹰”**牛皮覆面；  **泡棉：** 内衬优质**“京华”**环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），  **座、背衬板：**采用优质**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板；甲醛释放量为：**0.029mg/m³（52h）**；厚度≥12，座背分体式结构。实木扶手，  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **五金件：**采用优质**“COFEMO”**前置式倾仰、锁定机构；优质**“三弘”**气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 1400 | 办公椅B |
| 办公椅C | 29 | 常规 | **中背，带扶手**  **覆面：**优质**“颐达”**麻绒面料覆面；  **泡棉：**内衬优质**“京华”**环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），  **座、背衬板**：采用**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板；甲醛释放量为：**0.029mg/m³（52h）**；厚度≥12，座背分体式结构。  **五金件：**采用优质**“COFEMO”**前置式倾仰、锁定机构；优质**“三弘”**气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 1200 | 办公椅C |
| 办公椅D | 30 | 常规 | **中背，带扶手**  **覆面：**优质**“颐达”**尼龙网布覆面；  **座衬板**：采用**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，甲醛释放量为：**0.029mg/m³（52h）**；厚度≥12。  **泡棉：**内衬优质**“京华”**环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3），  **靠背绷：**优质“**颐达”**尼龙网布；座背分体式结构。  **五金件：**采用优质**“COFEMO”**优质前置式倾仰、锁定机构；优质**“三弘”**气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 790 | 办公椅D |
| 办公椅E | 31 | 常规 | **中背，无扶手**  **覆面：**优质**“颐达”**麻绒面料覆面；  **泡棉：**内衬优质**“京华”**环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3），  **座、背衬板：**采用**“兔宝宝”**E1级弯曲木胶合板，甲醛释放量为：**0.029mg/m³（52h）**；厚度≥12，座背分体式结构。  **五金件：**采用优质**“COFEMO”**优质前置式倾仰、锁定机构；优质**“三弘”**气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 | 780 | c:\users\administrator\appdata\roaming\360se6\User Data\temp\t01f666a971c5694798.jpg |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。  **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，金属调节脚。 **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 1600 | 会议桌A |
|
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。 | 1350 | 会议桌B |
|
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8%—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，金属调节脚。  **结构性能描述**：前挡板落地，有造型，有麦克风接口和走线功能。 | 1800 | 主席台桌 |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 2100 | 主席台桌B |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**使用与木皮材质一致的实木封边；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉。 | 2600 | 电视柜A |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**使用与木皮材质一致的实木封边；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。  **五金件：**采用优质“**BMB”**五金配件，金属调节脚。  **结构性能描述：**有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 1800 | 电视柜B |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。  **封边：**使用与木皮材质一致的实木封边；隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件**：采用优质**“BMB”**五金配件，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述**：三面带挡沿，挡沿高度≥80，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1500 | C:\Users\DU\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1060.png |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | **基材：**台面采用 **“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；其他部位选用 **“露水河”**优质E1级环保刨花板，甲醛释放量**0.009mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**使用与木皮材质一致的实木封边；隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**三面带挡沿，挡沿高度≥80，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1400 | 茶水柜A |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | **中背、带扶手。**  **结构：**采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **覆面：**椅座、背采用优质**“颐达”**麻绒面料覆面，  **泡棉：**采用**“京华”**内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。  **油漆：**优质**“君子兰”**水性漆涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 780 | 说明: 说明: 四脚椅麻绒面 |
| 41 | 常规 | **中背、带扶手。**  **结构：**采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **覆面：**椅座、背采用优质**“红鹰”**一级牛皮覆面，  **泡棉：**采用**“京华”**内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。  **油漆**：优质**“君子兰”**水性漆涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 800 | 主席台椅2 |
| 会议椅A | 42 | 常规 | **中背、带扶手。**  **覆面：**优质**“红鹰”**一级牛皮覆面；  **泡棉：**内衬优质**“京华”**环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3）。优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；  **五金件**：优质铝合金压铸五星脚；优质PU脚轮。 | 800 | 会议椅A |
| 会议椅B | 43 | 常规 | **中背，带扶手。**  **结构：**采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **覆面：**椅座、背采用优质**“红鹰”**一级牛皮覆面，  **泡棉：**内衬**“京华”**高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。  **油漆：**优质**“君子兰”**水性漆涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 790 | 说明: YG-JH-11四望四枨.jpg |
| 会议椅C | 44 | 常规 | **中背，带扶手。**  **结构：**采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **覆面：**椅座、背采用优质**“颐达”**麻绒面料覆面，  **泡棉：**采用**“京华”**内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。  **油漆：**优质**“君子兰”**水性漆涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 780 | 说明: 说明: rId8 |
| 会议椅D | 45 | 常规 | **中背，无扶手**。  **结构：**采用西南桦实木椅架，四腿四望两枨，椅座、椅背为实木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。  **油漆：**优质**“君子兰”**水性漆。  配优质尼龙脚垫。 | 700 | 说明: YG-CY12 |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | **结构：**优质钢管椅架，壁厚1.2，表面喷塑。  **覆面：**椅座、椅背采用优质**“立特”**PU革覆面。  **泡棉：**采用**“京华”**内衬高回弹PU泡棉，衬板采用优质E1级多层板。  配优质套脚。 | 400 | 折叠椅 |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | **基材：**床屏芯板采用 **“露水河”** E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**。  **饰面：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。  **封边：**2厚PVC封边，有拉手孔，孔内缘封闭处理。  **油漆：**部分均采用优质**“君子兰”**水性漆，均衡涂饰。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。**床箱、床板：**采用**“露水河”**三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量为：**0.037mg/m³（52h）**。  **结构：**板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。  床箱下面钉尼龙脚垫。配优质弹簧软床垫（厚度≥180）。 | 3500 | 单人床 |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | **基材：**台面采用**“露水河”** E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**；  **饰面：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**使用与木皮材质一致的实木封边；隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用优质**“君子兰”**水性漆。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，三节静音滑轨，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**两抽屉 | 850 | 床头柜 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | **基材：**桌面采用**“露水河”** E1级优质人造板，0.6厚优质楸木木皮饰面，  **油漆：**采用优质**“君子兰”**水性漆，双面均衡涂饰。配φ1200一体式钢化玻璃转盘。  **结构：**桌架采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率8%-12%  **工艺：**桌面板实木封边，封边厚度大于2mm。 | 5200 | 圆餐桌 |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | **基材：**整体采用优质硬杂木制作，  **结构：**桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率8%-12%。**油漆：**采用优质**“君子兰”**水性漆，双面均衡涂饰。 | 2800 | 餐桌 |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | **中背，有扶手。**  **基材:**采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；  **椅座、背:**采用优质**“颐达”**麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。**油漆：**优质**“君子兰”**水性漆，均衡涂饰。配优质尼龙脚垫。 | 800 | 餐椅 |
| 餐椅B | 52 | 常规 | **中背，无扶手。**  **基材：**采用西南桦实木椅架，榫卯结构，  **椅座、椅背**：为实木，木材含水率8%-12%。  **油漆：**优质**“君子兰”**水性漆，均衡涂饰。  配优质尼龙脚垫。 | 700 | 餐椅B |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | **基材：**桌面采用**“露水河”** E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**有走线功能。 | 3100 | 讲桌 |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | **基材：**桌面采用**“露水河”**E1级优质中密度纤维板；甲醛释放量为：**0.024mg/m³（49h）**。  **饰面材料：**双面贴**“龙翔”**一级优质胡桃木木皮双饰面（木皮可根据甲方需求更换树种）；木皮厚度0.6。 **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **油漆：**采用**“君子兰”**优质环保水性漆双面均衡饰，隐孔亚光漆表面工艺处理，游离甲苯二异氰酸酯(TDI)0.02%，表面硬度达3H，漆膜附着力达到1级，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能。  **胶粘剂：“中合吉美”**热熔胶，符合GB18583-2008标准认证。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，优质尼龙脚垫。  **结构性能描述：**有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 1600 | 条桌 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  **基材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量为**：0.037mg/m³（52h）。**  **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，优质静音三节滑轨（负荷400牛顿力，拉伸8万次无损坏）、锁具（负载情况下开启次数4万次无损坏）、铰链（带阻尼；负荷40牛顿力，闭合10万次无损坏）、连接件；三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  **结构性能描述：**主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配**“BMB”**优质锁具。 | 3500 | timg |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 3300 | 3413775949_1279946410 |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2900 | O1CN01Tjajwq1yJbuBGIiCl_!!3417126558 |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2600 | timg (1) |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | **基材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量为**：0.037mg/m³（52h）。**  **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，优质静音三节滑轨（负荷400牛顿力，拉伸8万次无损坏）、锁具（负载情况下开启次数4万次无损坏）、铰链（带阻尼；负荷40牛顿力，闭合10万次无损坏）、连接件；三节静音滑轨、锁具、铰链、金属调节脚。  **结构性能描述：**一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 2200 | 办公桌 无副台 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | **基材：**采用优质**“露水河”**E1级优质三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量为**：0.037mg/m³（52h）。**  **封边：**桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度6，木材含水率8—12%；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。  **桌腿：**铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。 **五金件：**采用优质**“BMB”**五金配件，金属调节脚。  **结构性能描述：**有多媒体线盒和走线功能。 | 800 | 铝制 会议桌02 |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | **低背，有扶手。**  **结构：**铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，  **覆面：**椅座、椅背采用优质**“立特”**PU革覆面，  **泡棉：**采用**“京华”**内衬高回弹PU泡棉。  配优质套脚。 | 780 | 铝制 椅子 |
| 椅子B | 62 | 常规 | **低背，有扶手**。  **结构：**铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，**覆面：椅座、背:**采用优质**“颐达”**麻绒面料覆面，**泡棉：**采用**“京华”**内衬高回弹PU泡棉。  **结构性能描述：**椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 720 | 铝制 椅子B |