成都市更新家具有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大类** | **小类** | **产品** | **编号** | **规格** | **材质配置** | **投报价格（元）** | **产品图样** |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：台面使用与楸木封边，封边条厚度6，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，带合理走线功能，门内设搁板，柜门配锁具。 | 4380  司局级 | D805018AS D805018AH D805016AS D805016AH |
| 2 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4280  司局级 | D805018AS D805018AH D805016AS D805016AH |
| 3 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2980 | D805018AS D805018AH D805016AS D805016AH |
| 4 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2880 | D805018AS D805018AH D805016AS D805016AH |
| 办公桌（无副台） | 5 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：台面使用与楸木封边，封边条厚度6，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：一侧为三屉固定柜（连锁）；另一侧上部一个抽屉，下部带有活动搁板的单门柜；中间抽屉。带合理走线功能。 | 2700 | BZ004(HF-20) |
| 办公桌A | 6 | 1500\*750\*760 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：台面使用与楸木封边，封边条厚度6，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：两头沉结构。 | 2200 | 说明: D805616S D805616H正 |
| 办公桌B | 7 | 1400\*700\*760 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：台面使用与楸木封边，封边条厚度6，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：两头沉结构。 | 1880 | 说明: D805616S D805616H正 |
| 办公桌C | 8 | 1200\*600\*760 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：台面使用与楸木封边，封边条厚度6，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：桌面下并排三屉。 | 1750 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16077713464958.png |
| 办公桌D | 9 | 1500\*750\*760 | 板材：“尚好佳”E1级三聚氰胺饰面人造板。  封边：采用“鑫呈”2厚 PVC封边带。  胶粘剂：“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“成飞”铰链、“海福乐”锁具、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加单开板门，内配活动搁板一块。 | 2600 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16077713991830.png |
| 屏风工作位A | 10 | 1600\*1600\*760/1200 | 屏风为全钢结构，厚度40，屏风内部不允许使用人造板。内框架采用“宝钢”1.5厚冷轧钢板，铝合金盖板厚1.5，表面阳极氧化/静电喷塑处理。桌面上屏风上部为磨砂玻璃，下部为0.8厚“宝钢”冷轧钢板，“颐达”麻绒面料覆面。桌面下为冲点0.8厚“宝钢”冷轧钢板。基材采用“尚好佳”E1级三聚氰胺饰面人造板，“鑫呈”2厚PVC封边，两侧配木制固定柜。桌面下配键盘托、主机架。桌面上有走线孔，桌面上、下屏风均有多媒体插座。 | 3500 | 办公桌子++ |
| 屏风工作位B | 11 | 1800\*1800\*760/1200 | 3800 | 办公桌子++ |
| 柜类 | 文件柜 | 12 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1950  司局级 | S8112-2ST S8112-2HT |
| 13 | 900\*420\*2000  四板门 | 1900  司局级 | 111 |
| 书柜 | 14 | 900\*420\*2000  通体木框玻璃门 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：上、下门均为对开门，带锁，搁板厚25。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 | 1930  司局级 | 柜子 |
| 15 | 900\*420\*2000  上玻、下板 | 1950  司局级 | S8112-2ST S8112-2HT |
| 更衣柜 | 16 | 600\*600\*2000 | 基材：台面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、尼龙纤维合成脚轮。  结构性能描述：通体单开板门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板，搁板厚度25。横向不锈钢挂衣杆，门内侧装半身镜。 | 1950  司局级 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16077722814879.png |
| 17 | 900\*600\*2000 | 柜体选用“尚好佳”E1级三聚氰胺饰面人造板，“鑫呈”2厚PVC封边。  门板及其他正面可视部件基材选用“骏达”E1级人造板，双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83，双面均衡涂饰水性漆，硬度≥2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：“成飞”带阻尼铰链，“海福乐”锁具、金属衣帽钩、挂衣杆、配尼龙脚垫。  结构性能描述：通体对开门，有中山板，两门分别带锁，内有两块固定搁板，搁板厚度25。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆。 | 950 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16077722572630.png |
| 茶几 | 茶几A | 18 | 1200\*600\*450 | 基材：“谊惠”硬杂木几架，榫卯结构。木材含水率10%，几面采用25厚 E1级人造板，≥6厚实木封边，木材含水率8%-12%。  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.6。  封边：几面使用与木皮材质一致的“嘉达”实木封边，封边条厚度6，木材含水率9%。  油漆：采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：配尼龙脚垫。  结构性能描述：距地100处设一搁板。 | 995  大茶几 |  |
| 茶几B | 19 | 700\*700\*530 | 750 |  |
| 茶几C | 20 | 500\*700\*530 | 700 |  |
| 沙发 | 沙发A1 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手  选用“振静”一级牛皮覆面，满包结构；内部“谊惠”实木主框架，四面刨光，木材含水率10%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“锦江”环保、高回弹PU泡棉座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性53%。配尼龙脚垫。 | 1495 | F005(GX-F615-13) |
| 沙发A2 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手  选用PU革覆面，露木结构；内部“谊惠”实木主框架，四面刨光，木材含水率10%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“锦江”环保、高回弹PU泡棉座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性53%。配尼龙脚垫。出木部分采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。 | 1400 | SA8003 |
| 沙发A3 | 23 | 单人位 | 中背、带扶手  选用麻绒覆面，露木结构；内部“谊惠”实木主框架，四面刨光，木材含水率10%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“锦江”环保、高回弹PU泡棉座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性53%。配 尼龙脚垫。出木部分采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H | 1420 | SA8016 |
| 沙发B1 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手  选用一级牛皮覆面，满包结构；内部“谊惠”实木主框架，四面刨光，木材含水率10%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“锦江”环保、高回弹PU泡棉座密度35Kg/m3，背密度25Kg/ m3，回弹性53%。配尼龙脚垫。 | 2995 | F005(GX-F615-13) |
| 沙发B2 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手  选用PU革覆面，露木结构；内部“谊惠”实木主框架，四面刨光，木材含水率10%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“锦江”环保、高回弹PU泡棉座密度35Kg/m3，背密度25g/ m3，回弹性53%。配尼龙脚垫。出木部分采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。 | 2850 | SA8003 |
| 沙发B3 | 26 | 三人位 | 中背、带扶手  选用麻绒覆面，露木结构；内部“谊惠”实木主框架，四面刨光，木材含水率10%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“锦江”环保、高回弹PU泡棉座密度35Kg/m3，背密度25Kg/m3，回弹性53%。配尼龙脚垫。出木部分采用“大宝”水性漆均衡涂饰，硬度2H。 | 2900 | F205(GX-F205) |
| 椅类 | 办公椅A | 27 | 常规 | 高背，带扶手  “振静”一级牛皮覆面； 内衬“锦江”环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性53%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。“谊惠”硬杂木扶手，木材含水率10%； 前置式倾仰机构，具备无级倾仰、升降、锁定功能；配“西纳”气压棒，行程≥60，最低座面高≤440； 钢架五星脚，硬杂木盖板；“大宝”水性漆均衡涂饰，硬度≥2H；PU脚轮。 | 1495  司局级 |  |
| 办公椅B | 28 | 常规 | 高背，带扶手  “振静”一级牛皮覆面； 内衬“锦江”环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性53%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。实木扶手，水性漆涂饰，硬度≥2H；木材含水率8%-12%； 前置式倾仰、升降、锁定机构；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤440； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 1490  司局级 |  |
| 办公椅C | 29 | 常规 | 中背，带扶手  “颐达”麻绒面料覆面；内衬“锦江”环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性53%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。实木扶手，水性漆涂饰，硬度≥2H；木材含水率8%-12%；具备倾仰、升降、三段锁定功能；配“西纳”气压棒，行程≥60，最低座面高≤420； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 795 | YX084(ZY180) |
| 办公椅D | 30 | 常规 | 中背，带扶手  阻燃尼龙网布覆面；内衬“锦江”环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度40Kg/ m3，回弹性53%），座衬板采用E1级弯曲木多层胶合板，厚度12 mm。一体成型PP材料背框，内绷阻燃尼龙网布；扶手、填腰可调。具备倾仰、升降、三段锁定功能；“西纳”气压棒行程≥60，最低座面高≤420；铝合金五星脚；PU脚轮。 | 780 | 说明: E:\1、图册\pic\沙发椅子\国靖 在 Hdm-001 上\AY\AY椅型照片\A978-3STG.JPG |
| 办公椅E | 31 | 常规 | 中背，无扶手  麻绒面料覆面； 内衬“锦江”环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/m3、背密度25Kg/m3，回弹性53%；座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度12；座背分体式结构。具备倾仰、升降、锁定功能；配“西纳”气压棒，行程≥60，最低座面高≤420； 铝合金五星脚； PU脚轮。 | 750 | 说明: a275dd47-3cfc-4fbf-b2bd-cd586c5d317f |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 32 | 中空型  1延米 | 基材：桌面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：桌面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗及挡笔沿。 | 1320 |  |
| 会议桌B | 33 | 非中空型  1延米 | 基材：桌面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：桌面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能，带桌斗。 | 1600 | 上汽集团33 |
| 主席台桌A1 | 34 | 900\*600\*760 | 基材：桌面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：桌面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：前挡板落地，有造型，桌面设挡笔沿, 带桌斗。有麦克风接口和走线功能。 | 220 | C8403S C8403H反 |
| 主席台桌B1 | 35 | 1600\*600\*760 | 2600 | C8406S C8406H正 |
| 柜类 | 电视柜A | 36 | 1200\*400\*400 | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉或柜门。 | 1900 | 电视柜0 |
| 电视柜B | 37 | 800\*400\*600 | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 | 1660 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16077714281799.png |
| 茶水柜 | 38 | 1200\*420\*900（柜面高） | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：三面带挡水沿，三屉三门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1495 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16077651647488.png |
| 39 | 900\*420\*900（柜面高） | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：三面带挡水沿，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25。 | 1300 | GX-CGX027、028、029、030 |
| 椅类 | 主席台椅 | 40 | 常规 | 中背、带扶手。  采用“谊惠”楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率10%；椅座、背采用“颐达”麻绒面料覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性53%；椅背半软包。椅架有起线造型。“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 790 |  |
| 41 | 常规 | 中背、带扶手。  采用“谊惠”楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率10%；椅座、背采用“振静”一级牛皮覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性53%；椅背半软包。椅架有起线造型。“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 790 |  |
| 会议椅A | 42 | 常规 | 中背、带扶手。  “振静”一级牛皮覆面；内衬“锦江”环保高回弹PU泡棉，座密度40Kg/ m3、背密度25Kg/ m3，回弹性53%；PP 扶手。倾仰、升降、锁定机构；配气压棒，行程≥60，最低座面高≤440； 铝合金五星脚；PU脚轮。 | 780 | DA109B |
| 会议椅B | 43 | 常规 | 中背，带扶手。  采用“谊惠”楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率10%；椅座、背采用“振静”一级牛皮覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性53%；椅背半软包。“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 750 | 说明: 1713_P_1305751763 |
| 会议椅C | 44 | 常规 | 中背，带扶手。  采用“谊惠”楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率10%；椅座、背采用“颐达”麻绒面料覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，回弹性53%；椅背半软包。“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 750 | 说明: YM018(HY154) |
| 会议椅D | 45 | 常规 | 中背，无扶手。  采用楸木/西南桦实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 720 |  |
| 折叠椅 | 46 | 常规 | 钢管折叠椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑；椅座、椅背采用 PU革覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，衬板采用 E1级多层板；配套脚。 | 290 | 说明: 41 |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 47 | 1200\*2000\*1100（床屏） | 板式床箱，床屏采用“谊惠”实木框架榫卯结构。床屏芯板采用“骏达” E1级人造板，0.83厚“三锦泰”胡桃木木皮饰面，所有油饰部分均采用“大宝”水性漆，硬度2H。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率10%。床箱、床板采用松木板，“鑫呈”2厚PVC封边。床箱下面钉尼龙脚垫。配弹簧软床垫（厚度≥200）。 | 2900 | 说明: 01-001 |
| 柜类 | 床头柜 | 48 | 500\*400\*550 | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：金属调节脚、铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：两抽屉。 | 910 | 说明: 1 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 49 | 直径2000\*760 | 桌面基材采用“骏达”E1级人造板，0.83厚“三锦泰”楸木木皮饰面，桌面板6厚实木封边；桌架采用硬杂木，榫卯结构，木材含水率10%。采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配φ1300一体式钢化玻璃转盘。 | 9600 | 餐桌重 |
| 餐桌 | 50 | 1400\*800\*760 | 整体采用“谊惠”硬杂木制作，桌架四腿、四望，榫卯结构，木材含水率10%。采用“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。 | 2900 | 74z58PICG7Z_1024 |
| 椅类 | 餐椅A | 51 | 常规 | 中背，有扶手。  采用“谊惠”楸木实木椅架，榫卯结构，木材含水率10%；椅座、背采用“颐达”麻绒面料覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，座密度40kg/m3，背密度25kg/m3，，回弹性53%；水性漆涂饰，硬度≥2H。配尼龙脚垫。 | 790 |  |
| 餐椅B | 52 | 常规 | 中背，无扶手。  采用楸木/西南桦实木椅架，四腿、四望、两枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%，椅座、椅背为实木。“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。配尼龙脚垫。 | 720 |  |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 53 | 1000\*520\*1200 | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  五金件：铰链，三节静音滑轨。  结构性能描述：配抽屉及柜门，有走线功能。 | 2700 | C:\Users\Administrator\Documents\WXWork\1688854106347492\Cache\Image\2019-06\企业微信截图_15611018986019(1).png |
| 条桌 | 54 | 1400\*500\*760 | 基材：柜面选用“骏达”E1级人造板；  饰面材料：双面贴“三锦泰”一级天然木皮（胡桃木），木皮厚度0.83。  封边：柜面使用“谊惠”楸木6厚实木封边，木材含水率9%；走线孔内缘做封闭处理。  油漆：“大宝”水性漆涂饰，硬度2H。  胶粘剂：采用“慕康”环保胶粘剂。  结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 | 1650 |  |
| **以下为含铝制产品：** | | | | | | | |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 55 | 主台2200\*1100\*760  副台  1400\*550\*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：台面选用“尚好佳”E1级三聚氰胺人造板；  封边：“鑫呈”2厚PVC封边。  桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、金属调节脚。  结构性能描述：主、副台带合理走线功能；三屉活动推柜（配连杆锁）下屉下设前置导向轮；副台可移动，下设柜门及抽屉，门内设搁板，柜门配锁具。 | 4400  司局级 | 办公桌+ |
| 56 | 主台2000\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 4200  司局级 | 办公桌+ |
| 57 | 主台1800\*1000\*760  副台  1200\*500\*660 | 2950 | 办公桌+ |
| 58 | 主台1600\*800\*760  副台  1200\*400\*660 | 2500 | 办公桌+ |
| 办公桌（无副台） | 59 | 1600\*800\*760 | 基材：台面选用“尚好佳”E1级三聚氰胺人造板  封边：“鑫呈”2厚PVC封边。  桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  五金件：“海福乐”三节静音滑轨、“海福乐”锁具、“成飞”铰链、金属调节脚。  结构性能描述：一侧为铝合金桌腿，另一侧为三屉固定柜。带合理走线功能。 | 2200 | D:\Documents\WXWork\1688854106347490\Cache\Image\2020-12\企业微信截图_16074907461696.png |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌 | 60 | 1延米 | 基材：台面选用“尚好佳”E1级三聚氰胺人造板  封边：“鑫呈”2厚PVC封边。  桌腿：铝合金桌腿，阳极氧化/静电喷塑处理。  五金件：金属调节脚。  结构性能描述：有多媒体线盒和走线功能。 | 930 | （10） |
| 椅子类 | 椅子A | 61 | 常规 | 低背，有扶手。  “新达高梵”铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，椅座、背板采用“颐达”麻绒面料覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，配PU套脚。 | 720 | CH-039C |
| 椅子B | 62 | 常规 | 低背，有扶手。  “新达高梵”铝合金椅架，表面阳极氧化/静电喷塑处理，椅座、背板采用“颐达”麻绒面料覆面，内衬“锦江”高回弹PU泡棉，椅座可翻转，配PP可翻转手写板，后腿带小轮子，可摞放。 | 790 | CH-039CX-2 |